**Теплоноситель ТЕПРО-30П**

**на основе пропиленгликоля**

ТУ У 24.1-2464717949-001:2005

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  | Наименование показателя | **ТЕПРО-30П** |
| 1 | Внешний вид  | прозрачная однородная жидкость  |
| 2 | Цвет | соответствует цвету использованного красителя  |
| 3 | Плотность при 20° С, г/смhttp://stron.com.ua/2.jpg | 1,010 - 1,060  |
| 4 | Температура начала кристализации, °С, не выше  | -30 |
| 5 | Фракционные показатели: температура начала перегонки,°С, не ниже  | 100 |
| 6 | Коррозийное воздействие на металлы, г/мhttp://stron.com.ua/2.jpg за сутки, не более:-медь, латунь, сталь, чугун, алюминий;-припой  | 0,10,2  |
| 7 | Вспениваемость, объем пены через 5 мин, смhttp://stron.com.ua/3.jpg, не более  | 30 |
| 8 | Устойчивость пены, с, не более  | 3 |
| 9 | Набухание резины, %, не более  | 5 |
| 10 | Показатель активности водных ионов (рН)  | 7,0 - 11,0  |
| 11 | Щелочность, смhttp://stron.com.ua/3.jpg, не менее  | 7 |